[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






MONOGRADE SAE 40

ОПИСАНИЕ
Это сезонное моторное масло с высоким индексом вязкости. Производится из высококачественных устойчивых к старению базовых масел и оптимально активного пакета присадок. За счет прекрасно сбалансированного состава масло может применяться в дизельных двигателях с газотурбинным наддувом, а также в дизельных двигателях при экстремальных условиях эксплуатации. Его высокие моющие свойства (высокое щелочное число) препятствует образованию отложений и предотвращает коррозию двигателя даже при использовании высокосернистого топлива.

Спецификации


API СС/SF
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ

	Класс вязкости
	DIN 51 511
	
	40

	Цвет, единицы ASTM
	DIN 51 578
	
	4,5

	Плотность при 15оС
	DIN 51 757
	Кг/м3
	900

	Вязкость при

40оС

100оС
	DIN 51 562
	Мм2/с
	162

15,6

	Индекс вязкости
	DIN ISO 2909
	
	98

	Температура вспышки
	DIN ISO 2592
	оС
	250

	Температура застывания
	DIN ISO 3016
	оС
	-20


НАЗНАЧЕНИЕ 
предназначено для высокопроизводительных дизельных (с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха) и бензиновых двигателей, работающих в экстремальных условиях

ПРЕДЛАГАЕМАЯ


ФАСОВКА 
Monograde SAE 40
205 л

Арт.№ 1293

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными. 






[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





