[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION





Top Tec 4400 SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ
Тор Tec 4 400 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло  высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация НС-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Renault для двигателей последних лет выпуска, оснащённых фильтрами сажевых частиц (DPF). Top Tec 4400 также подходит для применения в легковых автомобилях эксплуатирующихся на газу (CNG/LPG).
СВОЙСТВА
- легкий запуск двигателя

- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа

- отлично прокачивается при низких температурах

- оптимальное давление при любых оборотах двигателя

- высокая стабильность к старению и окислению

- отличная чистота мотора

- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом 

- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF
  - оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с        аналогичными продуктами состоянии
Допуски и спецификации:

ACEA    C4-08 

  Renault RN 0720
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Класс вязкости 

: 5W-30


DIN 51511

Вязкость при   40 °C

: 66 мм²/с
  
DIN 51562

Вязкость при 100 °C

: 11,6 мм²/с

DIN 51562

Индекс вязкости

: 172


DIN ISO 2909

Температура застывания
: - 36 °C

DIN ISO 3016

Сульфатная зольность
: ≤ 0,5 г/100г

DIN 51575

Щелочное число

: 7,2 мг KOH/г 
             DIN ISO 3771

Вязкость HTHS

: > 3,5 м.Па.с

CEC CL-23

СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ 
Специально для последнего поколения легковых дизельных моторов марки Renault. Подходит для моторов с турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (интеркулером) и сажевым фильтром (DPF).
ПРИМЕНЕНИЕ
Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная                          эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии
ПРЕДЛАГАЕМАЯ
ФАСОВКА 

Top Tec 4400 5W-30

                                      1 л 
Арт.№: 3750
5 л 
Арт.№: 3751
20 л 
Арт.№: 3752
60 л 
Арт.№: 3753
205 л
Арт.№: 3754
Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.






[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





