[image: image1.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds






Top Tec 4100 5W-40

ОПИСАНИЕ
Top Tec 4100 – это современное всесезонное легко текучее моторное масло наивысшего класса. Сочетание нетрадиционных базовых масел на основе синтез технологий и новейших пакетов присадок позволило создать моторное масло, которое превосходно защищает от износа, обеспечивает низкий расход масла и топлива и способствует быстрому смазыванию двигателя при любых температурах. Разработано для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с и без сажевого фильтра (DPF) — даже в случае дополнительной установки такого оборудования.  Top Tec 4100 отвечает новейшим нормам Евро-IV и Евро-V и в зависимости от предписаний производителя, способно обеспечить удлиненные интервалы смена масла до 30.000 км.  Кроме того, Top Tec 4100 превосходно подходит для автомобилей,  работающих на сжиженном или сжатом газе (CNG/LPG).

СВОЙСТВА
- плавный ход двигателя.


 -продлевает ресурс двигателя , отличная защита от износа

 -быстрая подача масла при низких температурах

- оптимальное давление масла при разных оборотах двигателя

- оптимальное смазывание при высоких и низких температурах

· высокая стабильность к задирам и старению

· снижает расход топлива и выброс вредных веществ

· обеспечивает превосходную чистоту двигателя

· протестирован на двигателях с турбонаддувом и катализатором

· смешивается со всеми стандартными видами масел


Соответствует следующим классификациям и спецификациям:


API 
SM/CF
               BMW Longlife-04 


ACEA 
B4-04/A3-04/С3-04          Porsche  A40


MB 
229.31
               Ford WSS-M2C917-A


VW 
505.00/502.00/505.01
     Fiat 9.55535-S2/9.55535-H2/9.55535-M2

ТЕХНИЧЕСКИЕ 


ДАННЫЕ 
Класс вязкости
: 5W-40


Вязкость при  +40°C
: 85
mm²/s

DIN 51562



Вязкость при +100°C
: 14
mm²/s

DIN 51562


Индекс вязкости
: 170



DIN ISO 2909


Точка загустевания
: - 39
°C

DIN ISO 3016


Зола, сульфат
: 0,8
g/100g

DIN 51575


Базовое число
: 7,6
mg KOH/g
DIN ISO 3771


Высокотемпературная


вязкость
: 3,5
m.Pa.s

CEC CL-23

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимально подходит для дизельных и бензиновых многоклапанных двигателей, с и без турбонаддува, оснащенных охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK) и без такового. Специально разработан с учетом требований по  Евро-IV и Евро-V для европейских автомобилей с сажевым фильтром и катализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратить внимание на предписания производителей транспортных средств и производителей двигателей.


Оптимальное воздействие достигается только при применении продукта в чистом, не в смешанном виде!

ДАННЫЕ ПО

УПАКОВКЕ
Top Tec 4100  5W-40
1 л


Арт. 7500



4 л


Арт. 7547



5 л


Арт. 7501



20 л


Арт. 3702



60 л


Арт. 3703



205 л


Арт. 3704

PI 05/10/04

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными. 

[image: image2.png]RRODUIHINEORIIATION





