[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Touring High Tech 
Motoröl E SAE 30

ОПИСАНИЕ
Это сезонное моторное масло с высоким индексом вязкости. Производится из высококачественных устойчивых к старению базовых масел и оптимально активного пакета присадок. За счет прекрасно сбалансированного состава масло может применяться в дизельных двигателях с турбонаддувом, а также в дизельных двигателях при экстремальных условиях эксплуатации. Его высокие моющие свойства (высокое щелочное число) препятствует образованию отложений и предотвращает коррозию двигателя даже при использовании высокосернистого топлива.

СВОЙСТВА
- для бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных и турбированных)
- высокие смазочные свойства и превосходная защита от износа
- экстремально высокая стабильность к сдвигу и старению
- хороший холодный пуск
- превосходные моющие и диспергирующие свойства
- высочайшая стабильность смазочной пленки
- низкие потери на испарение
- смешиваемо со всеми товарными моторными маслами
- испытано и одобрено для двигателей с катализатором

Спецификации и допуски:

API SG/CF 

 
ACEA E2-04 


MB 228.0 


MAN 270


ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ
Класс вязкости
: 30


Плотность при +15°C
:
0,898
 
g/cm³

DIN 51757


Вязкость при +40° C
:
108

mm²/s

DIN 51562


Вязкость при +100° C
:
12

mm²/s

DIN 51562


Индекс вязкости
:
100



DIN ISO 2909


Температура вспышки
: +246

°C

DIN ISO 2592


Температура застывания
: 
-25

°C

DIN ISO 3016


Цвет по ASTM
:
4



DIN 51578

СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ
Высокопроизводительное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных и турбированных), специально для удлиненных интервалов обслуживания и экстремальных условий эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ
Строго следовать предписаниям производителей авто и двигателей.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ


ФАСОВКА
Touring High Tech Motoröl E SAE 30
5 л

Art.Nr. 1265



20 л

Art.Nr. 1267



60 л

Art.Nr. 1263



205 л 

Art.Nr. 1269

PI 05/06/05

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.






[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





